| 附件 连云港市防水卷材产品质量监督抽检结果汇总表1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品详细名称 | 被抽查单位 | 商标 | 生产企业名称 | 规格型号 | 所属管区 | 检验结果 |
| 1 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 灌云县语晨装饰材料经营部 | 风行 | 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | SBS I PY PE PE 3 10 GB 18242-2008 | 灌云县 | 合格 |
| 2 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 灌南县新安镇苗光亮防水材料经营部 | —— | 山东弘铭防水材料有限公司 | SBS I PY PE PE 3 10 GB 18242-2008 | 灌南县 | 不合格 |
| 3 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 灌南县苏辉防水材料经营部 | —— | 山东红花防水建材有限公司 | PY I D 3.0 10 GB 23441-2009 | 灌南县 | 不合格 |
| 4 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 灌南县新安镇汪鸿云防水材料门市 | —— | 山东大千防水材料有限公司 | SBS I PY PE PE 3 10 GB 18242-2008 | 灌南县 | 合格 |
| 5 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 连云港轩匠装饰工程有限公司 | —— | 北京建海中建国际防水材料有限公司 | SBS I PY PE PE 3 10 GB 18242-2008 | 连云区 | 合格 |
| 6 | 弹性体改性沥青防水卷材 | —— | 合圣 | 连云港智奥防水材料有限公司 | SBS I PY PE PE 3 10 GB/T18242-2008 | 东海县 | 合格 |
| 7 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 海州区建国社区绣林建筑防水卷材经营部 | 科顺 | 南通科顺建筑新材料有限公司 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 GB18242-2008 | 海州区 | 合格 |
| 8 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 海州区建国社区绣林建筑防水卷材经营部 | —— | 寿光市双鑫建材有限责任公司 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 GB18242-2008 | 海州区 | 不合格 |
| 9 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 海州区妙鼎保温防水材料经营部 | 科顺 | 南通科顺建筑新材料有限公司 | PY I PE 3.010GB 23441-2009 | 海州区 | 合格 |
| 10 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 连云港嘉邦建材有限公司 | 东方雨虹 | 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 GB18242-2008 | 海州区 | 合格 |
| 11 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 海州区新桥社区珊珊建材经营部 | 东方雨虹 | 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | SBS I PY PE PE 3 10 GB 18242-2008 | 海州区 | 合格 |
| 12 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 海州区聚瑞保温材料经营部(个体工商户) | 东方雨虹 | 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 GB18242–2008 | 海州区 | 合格 |
| 13 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 海州区聚瑞保温材料经营部(个体工商户) | 科顺 | 南通科顺建筑新材料有限公司 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 GB18242-2008 | 海州区 | 合格 |
| 14 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 连云港雅群防水保温工程有限公司 | 风行 | 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 GB18242-2008 | 海州区 | 合格 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |