| 附件 连云港市铝合金产品质量监督抽检结果汇总表1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品详细名称 | 被抽查单位 | 商标 | 生产企业名称 | 规格型号 | 所属管区 | 检验结果 |
| 1 | 铝合金建筑型材 | 赣榆区青口镇顺诚门窗经营部 | 沂罗 | 山东沂罗铝业有限公司 | 6063-T5 1.2mm | 赣榆区 | 合格 |
| 2 | 铝合金建筑型材 | 赣榆区青口镇理佳铝塑门窗配件店 | 宇马 | 江苏宇马铝业有限公司 | 6063-T5 | 赣榆区 | 合格 |
| 3 | 铝合金建筑型材 | 赣榆区沙河镇孟明百货经营部 | —— | 江苏金亚美铝业有限公司 | 6063-T5 1.2mm | 赣榆区 | 不合格 |
| 4 | 铝合金建筑型材 | 赣榆区沙河镇孟明百货经营部 | —— | 江苏金亚美铝业有限公司 | 6063-T5 0.5mm | 赣榆区 | 不合格 |
| 5 | 铝合金建筑型材 | 赣榆区沙河镇亚美铝材经营部 | —— | 临沂凯瑞铝业有限公司 | 6063-T5 1.2mm | 赣榆区 | 合格 |
| 6 | 铝合金建筑型材 | 赣榆区沙河镇亚美铝材经营部 | —— | 临沂凯瑞铝业有限公司 | 6063-T5 1.2mm | 赣榆区 | 合格 |
| 7 | 铝合金建筑型材 | 赣榆区沙河镇缘侨铝材经营部 | —— | 江阴缘侨铝业有限公司 | 6063-T5 0.9mm | 赣榆区 | 合格 |
| 8 | 铝合金建筑型材 | 赣榆区沙河镇缘侨铝材经营部 | —— | 江阴缘侨铝业有限公司 | 6063-T5 1.0mm | 赣榆区 | 合格 |
| 9 | 铝合金建筑型材 | 赣榆区沙河镇广民铝合金经营部 | 南山铝材 | 山东南山铝业股份有限公司 | 6063-T5 1.0mm | 赣榆区 | 合格 |
| 10 | 铝合金建筑型材 | 赣榆区沙河镇广民铝合金经营部 | 南山铝材 | 山东南山铝业股份有限公司 | 6063-T5 1.0mm | 赣榆区 | 合格 |
| 11 | 铝合金建筑型材 | 赣榆区沙河镇孙宜华铝合金经营部 | 山尔铝材 | 山东乾坤山尔铝业有限公司 | 6063-T5 1.1mm | 赣榆区 | 合格 |
| 12 | 铝合金建筑型材 | 赣榆区沙河镇孙宜华铝合金经营部 | 山尔铝材 | 山东乾坤山尔铝业有限公司 | 6063-T5 1.2mm | 赣榆区 | 合格 |
| 13 | 铝合金建筑型材 | 开发区旺盛门窗制作经营部 | 伟涛铝材 | 广东省佛山市南海区大沥旺越华铝材 | 6063-T5 1.2mm | 连云区 | 合格 |
| 14 | 铝合金建筑型材 | 开发区旺盛门窗制作经营部 | —— | 佛山市南海区大沥旺越华铝材销售部 | 6063-T5 1.2mm | 连云区 | 不合格 |
| 15 | 铝合金建筑型材 | 开发区超酷门窗经营部 | 鑫辰泓 | 江苏辰泓新材料有限公司 | 6063-T5 1.2mm | 连云区 | 合格 |

| 附件 连云港市铝合金产品质量监督抽检结果汇总表2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品详细名称 | 被抽查单位 | 商标 | 生产企业名称 | 规格型号 | 所属管区 | 检验结果 |
| 16 | 铝合金建筑型材 | 开发区超酷门窗经营部 | —— | 江苏辰泓新材料有限公司 | 6063-T5 2.0mm | 连云区 | 合格 |
| 17 | 铝合金建筑型材 | 海州区蓝蓝宝建材经营部 | 凤铝铝业 | 广东凤铝铝业有限公司 | 6063-T5 1.4mm | 海州区 | 合格 |
| 18 | 铝合金建筑型材 | 海州区蓝蓝宝建材经营部 | 凤铝铝业 | 广东凤铝铝业有限公司 | 6063-T5 1.25mm | 海州区 | 合格 |
| 19 | 铝合金建筑型材 | 连云港市国际商城刘军铝型材配件总汇 | 鑫辰泓 | 江苏辰泓新材料有限公司 | 6063-T5 1.2mm | 海州区 | 合格 |
| 20 | 铝合金建筑型材 | 连云港市国际商城刘军铝型材配件总汇 | 鑫辰泓 | 江苏辰泓新材料有限公司 | 6063-T5 1.95mm | 海州区 | 合格 |